ООО ｫКВЕРС»

Исх. № БН   от ｫ26ｻ мая 2014 года.

ПЕРЕВОД

страницы ｫСвойства материала NBRｻ

с сайта http://de.dichtomatik.com/en/werkstoffe/werkstoffe/nbr/

Продукты	Промышленные секторы	Материал	Компания	Новости		Информация

Состав материалов

ACM

AEM				NBR

AU/EU

CR				NBR -  акрилонитрил-бутадиен-каучук

EPDM				торговое наименование e.g. Perbunanｮ (Bayer)

FEP encapsulated О-кольца

FFKM				NBR  материал, который чаще всего используется из-за его хороших механических свойств

FKM				и стойкости к смазочным маслам и смазкам на основе минерального масла.

FVMQ				Хорошая устойчивость к смазкам обычно возможна только при использовании

HG				специальных смесей. Его свойства существенно определяются содержанием

HNBR				акрилонитрила (ACN от 18% до 50%). Низкое содержание АCN приводит к

NBR				хорошей гибкости при низких температурах, но к ограниченной стойкости к маслам

NBR F				и смазкам; с увеличением ACN контента гибкость снижается, а сопротивление

NR				к маслам и смазкам увеличивается. Стандартный материал NBR

PTFE				со средним содержанием ACN обладает сбалансированными

SBR				свойствами широкого применения. Он показывает хорошие механические и

TFE /P				технологические характеристики, такие как высокая стойкость к истиранию

TPU				и хорошая стойкость к маслам и жирам, минеральным маслам на основе

VMQ				гидравлических масел H, HL, H-LP, негорючим гидравлическим жидкостям

HFA, HFB, HFC, алифатическим углеводородам, силиконовым маслам и смазкам, воде при температуре +80 ｰ C.

NBR не устойчив, однако, в ароматических и хлорированных углеводородах, смазках с высокими ароматическим содержанием, полярных растворителях, гликоле тормозных жидкостях на основе огнестойких гидравлических жидкостей HFD.  Он

имеет низкое сопротивление к озону, погодным условиям и старению, но в большинстве применений, например, когда материал смачивается нефтью, отрицательного эффекта нет.