# Text boxes

Технико-коммерческое собрание

Информационный журнал, Nº 20

UNEWS. Leather

Для получения более полной информации и предложений обращайтесь по адресу: unewsleather@cromogenia.com

Разработано, подготовлено к печати и опубликовано отделом кожевенного производства Cromogenia

Проводимые два раза в год технико-коммерческие собрания в наших прикладных лабораториях являются важным инструментом пополнения технической информации и включает в  себя как продукты и исследования, проведенные в лаборатории, так и опыты и разработки, опубликованные нашими представителями. Кроме того, наша технико-коммерческая команда ознакомлена с политикой продаж и установленными целями.

С другой стороны, посетители могут пополнить свои общие знания при личной встрече и во время живых обсуждений различных точек зрения. Этот вопрос представляет собой упорядоченную работу на собраниях, а также несколько формул от наших коммерческих специалистов.

Список представленных методик

4 Проницаемость водных паров

3 Водная абсорбция

1 Степень мягкости

Действие додубливания

Процесс гидрофобизации с помощью Retanal PSH-200

Физические свойства

Нейтрализация-анионизация:

3) Системы сушки.

Автомобильная кожа:

Алфавитный указатель

Алфавитный указатель

Журнал предназначен для техников, представителей, покупателей и тех, кто желает всегда быть в курсе наших новых продуктов и разработок

ВВЕДЕНИЕ

1) Фоггинг

2) Требования

2 Толщина

1

UNEWS. Leather, Nº 20.

L AUTOMÓVTIVE

EATHER

CROMOGRNIAUNITS

В методе HAZE используются  те же принципы, что и в  Рефлектометрическом методе, но в добавок  используется свет, который проходит через стекло, а не свет, который отражается от него. Свет измеряется с помощью нефелометра. Результат выражается в%-чем меньше значение, тем лучше результат теста.

Фоггинг-тест – это один из наиболее важных тестов, проводимых в автомобильной кожевенной промышленности. Результатом фоггинга являются вызванные тепловым воздействием испарения химических веществ из материалов, используемых для создания аксессуаров и предметов интерьера салона автомобиля.

Эти химические вещества конденсируются на окнах автомобиля и образуют слой, который уменьшает или даже блокирует видимость дороги. Целью этого теста является имитация и количественная оценка испарения и конденсации компонентов материалов, используемых для производства обивочных автомобильных кож.

Цель достигается тремя различными способами:

- Гравиметрический метод

- Рефлектометрический метод

- Метод определения летучих органических соединений

Гравиметрический метод позволяет определить количество

испарившихся и конденсированных веществ на алюминиевой фольге при определенных временных и температурных условиях. Результат выражается в мг - чем меньше значение, тем лучше результат теста.

Рефлектометрический метод позволяет оценить степень

испарения вещества за определенное время и при определенных

температурных условиях, которое вызывает запотевание окна. Степень запотевания измеряется на стеклянной пластине и результат выражается в % - чем выше значение , тем лучше результат теста. Необходимо получить крошечные, равномерно распределенные капельки на стеклянной пластине.

Метод определения летучих органических соединений позволяет определить содержание летучих органических соединений, в числе которых:

- Соединения углерода с элементами H, O, F, Cl, Br, S  и N.

- Растворители: бензол, толуол , нитробензол, ксилол и т.д.

- Испарение органических растворителей и табачного дыма.

Результат выражается в промилле - чем меньше значение, тем лучше результат теста.

(a)

Фоггинг-тест

Автомобильная кожа

(b)	500mm	(c)	500mm

2

UNEWS. Leather, Nº 20.